室溫下各合金機械性質表

(使用400噸冷室壓鑄機,6模穴工件平均特性列在括號內)

| 性質 | 單位 | AZ91 | AZ81 | AM60 | AM50 | AM20 | AS41 | AS21 | AE42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗拉強度 | Mpa | 240 (250) | 220 | 225 (240) | 210 (230) | 190 (210) | 215 (240) | 175 (220) | 230 (230) |
| 降伏強度(2% offset) | Mpa | 160 (160) | 150 | 130 (130) | 125 (125) | 90 (90) | 140 (140) | 110 (120) | 145 (145) |
| 壓縮降伏強度 | Mpa | (148) | N/A | nm | (113) | (74) | nm | (106) | (103) |
| 伸長率 | % | 3(7) | 3 | 8(13) | 10(15) | 12(20) | 6(15) | 9(13) | 10(11) |
| 拉伸楊氏係數 | GPa | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Elastic Moduls ,shear | GPa | 17 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 硬度 | HBS1/5 | 70 | 72 | 65 | 60 | 45 | 60 | 55 | 60 |
| 衝擊強度 | J | 6(9) |  | 18(18) | 18(18) | 18(18) | 4 (16) | 5(12) | 5 (12) |
| 疲勞強度 | MPa | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |
| 潛熱 | KJ/kG | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 抵抗冷缺陷能力(注1) |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |  | 4 |
| 氣密性 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 熱裂抵抗能力(注2) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |
| 加工性 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 電鍍能力 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 表面處理能力 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 充填性 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 2 |
| 抗黏模 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 腐蝕性 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |
| 拋光性 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |  | 3 |
| 化學氧化保護層 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 高溫抗潛變強度 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |  | 1 |