各國鑄鐵規格比較

| 代表 |  | 規格計劃 |  | 灰口鑄鐵（片狀石墨鑄鐵） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 米漢納金屬 |  | 主要規格 |  | GM400 |  | GA350 |  | # GC275 |  | GE200 |  | GF150 |
|  |  | 參考規格 |  | GM400 | GA350 |  | GB300 | GC275 | GD250 | GE225 | GE200 | GF150 |
| 台灣 |  | CNS G3038 |  |  | FC350 |  | FC300 |  | ###### FC250 |  | FC200 | FC150 |
| 中國大陸 |  | GB 9439 |  |  | HT350 |  | HT300 |  | HT250 |  | HT200 | HT150 |
| 日本 |  | JIS G5501 |  |  | ##### FC350 |  | FC300 |  | FC250 |  | FC200 | FC150 |
| 美國 |  | ASTM A48M |  | 400 A,B,C,D | #### 350 A,B,C,D |  | 300/325 A,B,C, D | 275 A,B,C,D | 250 A,B,C,D | 225 A,B,C,D | 200 A,B,C,D | 150/175 A,B,C,D |
|  |  | SAE J431B |  |  |  |  |  | G4000 | G3500 | G3000 | G2500 | G1800 |
| 歐洲聯盟 | 英國 | BS | EN 1561 |  | EN-GJL-350 |  | EN-GJL- 300 |  | EN-GJL- 250 |  | EN-GJL- 200 | EN-GJL- 150 |
|  | 德國 | DIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法國 | NF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ISO |  | 185 |  |  | 350 |  | 300 |  | 250 |  | 200 | 150 |

| 國家代表 |  | 規格計劃 |  | 球墨鑄鐵（球狀石墨鑄鐵） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 米漢納金屬 |  | 主要規格 |  | SFF350 |  | SF400 |  | # SF600 |  | SH700 | SH800 |
|  |  | 參考規格 |  | SFF350 | SFF400 | SF400 | SF420 | SPF500 | SPF600 | SP700 | SH800 |
| 台灣 |  | CNS G2118 |  | FCD350 | FC350 | FCD400 | FCD450 | FCD500 | ###### FCD600 | FCD700 | FCD800 |
| 中國大陸 |  | GB 1348 |  |  | QT400- 18 | QT400- 15 | QT450- 10 | QT500-7 | QT600-3 | # QT700-2 | QT800-2 |
| 日本 |  | JIS G5502 |  | FCD350 -22 | FCD400 -18 | FCD400 -15 | FCD450 -10 | FCD500 -7 | FCD600 -3 | FCD700 - 2 | FCD800 -2 |
| 美國 |  | ASTM A536 |  |  | 60-40-18 | 60-45-12 | 70-50-05 | 80-55-06 | 100-70-3 |  | 120-90-2 |
|  |  | SAE J434C |  |  |  | D4018 |  | D4512 | # D5506 | D7003 | DQ-T |
| 歐洲聯盟 | 英國 | BS | EN 1563 | EN-GJS- 350-22 | EN-GJS- 400-18 | EN-GJS- 400-15 | EN-GJS- 450-10 | EN-GJS- 500-7 | EN-GJS- 600-3 | EN-GJS- 700-2 | EN-GJS- 800-2 |
|  | 德國 | DIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法國 | NF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ISO |  | 185 |  | 350-22 | 400-18 | 400-15 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 |