各國鎂合金材料規格

|  | 壓鑄用 |  |  |  |  | 擠壓用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準 | USA ASTM | China GB | DIN | Japan JIS | USA ASTM | China GB | DIN | Japan JIS |
|  | AZ91D AM60B AM50A AS41B AM20 | ZM1 ZM2 ZM3 ZM5 | GD-MgA14 GD-MgA16 GD-MgA19-Zn1 | MDI1A MDI1B MDI1D MDI2A MDI2B MDI3A ... | AZ31B AZ61A AZ80A ZE10A ZK40 ZK60A | MB1 MB2 MB3 MB5 MB6 MB7 MB8 MB15 | MgMn2 MgAl3Zn Mg-Al6Zn MgAl8Zn | M1 M2 M3 MB4 MB5 M6 |

各類塑膠比重

| 材料 | 比重 |
| --- | --- |
| Polyvinyl Chloride (rigid) | 1.20-1.37 |
| Styrene Acrylonitrile (Copolymer) | 1.07 |
| ABS Resins | 1.04-1.06 |
| Modified Acrylic Resin-Rubber | 1.12-1.18 |
| Cellulose Acetate Butyrate | 1.19 |
| Modified Polyphenylene Oxide | 1.06-1.10 |
| Polycarbonate Resin | 1.20 |
| Polysulfane | 1.24 |