鋼材機械特性

| Specification | Steel Grade | Tensile Stress,N/mm2,MIN | Proof Stress,N/mm2,MIN | Elongation,%,MIN | Hardness,HRB,MAX. | 彎曲 BENDABILITY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bending Angle 彎曲角度 | Inside Radius 彎曲半徑 |
| JIS G4304 G4305 G4312 | SUS301 | 520 | 205 | 40 | 95 | No Require |  |
|  | SUS302 | 520 | 205 | 40 | 90 | No Require |  |
|  | SUS304 | 520 | 205 | 40 | 90 | No Require |  |
|  | SUS304L | 480 | 175 | 40 | 90 | No Require |  |
|  | SUS304J3 | 480 | 175 | 40 | 90 | No Require |  |
|  | SUH309 | ok | 205 | 40 | 95 |  |  |
|  | SUS309S | 520 | 205 | 40 | 90 | No Require |  |
|  | SUH310 | 590 | 205 | 35 | 95 |  |  |
|  | SUS310S | 520 | 205 | 40 | 90 | No Require |  |
|  | SUS316 | 520 | 205 | 40 | 90 | No Require |  |
|  | SUS316L | 480 | 175 | 40 | 90 | No Require |  |
|  | SUS317 | 520 | 205 | 40 | 90 | No Require |  |
|  | SUS321 | 520 | 205 | 40 | 90 | No Require |  |
|  | SUS347 | 520 | 205 | 40 | 90 | No Require |  |
|  | SUSXM7 | 480 | 175 | 40 | 90 |  |  |
|  | SUH409 | 360 | 175 | 22 | 80 | 180° | 0.5 t (t<8mm),1.0 t (t>8mm) |
|  | SUH409L | 360 | 175 | 25 | 80 | 180° | 0.5 t (t<8mm),1.0 t (t>8mm) |
|  | SUS410 | 440 | 205 | 20 | 93 | 180° | 1.0 time the thickness |
|  | SUS420J1 | 640 | 440 | 20 | 97 |  |  |
|  | SUS420J2 | 740 | 540 | 12 | 99 |  |  |
|  | SUS430 | 450 | 205 | 22 | 88 | 180° | 1.0 time the thickness |
|  | SUS434 | 450 | 205 | 22 | 88 | 180° | 1.0 time the thickness |

鋼材化學成分

| Specification | Steel Grade | C% Max. | Si% Max. | Mn% Max. | P% Max. | S% Max. | Cr% | Ni% | Mo% | Ti% | OTHER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JIS G4303 G4304 G4305 G4312 | SUS301 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 |  |  |  |
|  | SUS302 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 |  |  |  |
|  | SUS304 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.50 |  |  |  |
|  | SUS304L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 9.0-13.0 |  |  |  |
|  | SUS304J3 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 8.0-10.50 |  |  | Cu:1.0-3.0 |
|  | SUH309 | 0.20 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |  |  |  |
|  | SUS309S | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 |  |  |  |
|  | SUH310 | 0.25 | 1.50 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 |  |  |  |
|  | SUS310S | 0.08 | 1.50 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 |  |  |  |
|  | SUS316 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |  |  |
|  | SUS316L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 12.0-15.0 | 2.0-3.0 |  |  |
|  | SUS317 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |  |  |
|  | SUS321 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |  | 5*C Min |  |
|  | SUS347 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |  |  | Nb:10*C Min. |
|  | SUSXM7 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 8.50-10.50 |  |  | Cu:3.0-4.0 |
|  | SUH409 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.03 | 10.50-11.75 |  |  | 6*C ~ 0.75 |  |
|  | SUH409L | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.03 | 10.50-11.75 |  |  | 6*C ~ 0.75 |  |
|  | SUS410 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.03 | 11.50-13.50 |  |  |  |  |
|  | SUS420J1 | 0.16-0.25 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.03 | 12.0-14.0 |  |  |  |  |
|  | SUS420J2 | 0.26-0.40 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.03 | 12.0-14.0 |  |  |  |  |
|  | SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.0 | 0.040 | 0.03 | 16.0-18.0 |  |  |  |  |
|  | SUS434 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.03 | 16.0-18.0 |  | 0.75~1.25 |  |  |