鎂合金一般物理性質

| 性質 | 單位 | 溫度 | AZ91 | AM60 | AM50 | AM20 | AS41 | AS21 | AE42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 | g/cm3 | 20 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.75 | 1.77 | 1.76 | 1.79 |
| 液態溫度 | C |  | 598 | 615 | 620 | 638 | 617 | 632 | 625 |
| 開始熔解溫度. | C |  | 420-435 | 420-435 | 420-435 | 420-435 | 420-435 | 420-435 | 420-435 |
| 熱膨係數 | um/m/*.k | 20-100 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Specific heat of fusion | kj/kg* |  | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 比熱 | J/kg*K | 20 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 熱傳係數 | W/K*m | 20 | 50 | 61 | 65 | 94 | 68 | 84 | 84 |
| 電阻 | μΩcm |  | 14.1 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |
| 洛桑比 | mm/m |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 電導係數 | MS/m | 20 | 6.6 | nm | 9.1 | 13.1 | nm | 10.8 | 11.7 |

nm:未測量

擠型用鎂合金化學成分表

| 合金 | Alloy Chemistry, (%) |  |  |  |  | 應用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Mn | Zn | Zr | Mg |  |
| AZ31B and CF | 3.00 | 0.20 | 1.00 | NA | 其餘 | 一般強度 |
| AZ31B-H24 | 3.00 | 0.20 | 1.00 | NA | 其餘 | 強度良好 – 冷作 |
| AZ61A-F | 6.50 | 0.15 | 1.00 | NA | 其餘 | 強度良好, 價格適中 |
| AZ80A-T5 | 8.50 | 0.12 | 0.50 | NA | 其餘 | 高強度 |
| ZK60A-T5 | NA | NA | 5.50 | 0.45 | 其餘 | 高強度- 不可焊接 |